令和７年度　ILM共同利用・共同研究報告書

2026年　4月　22日

| 研究代表者 |  | 所属機関 | 広島大学 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 職名 | 教授 |  |  |
|  |  | 氏名 | 山本 元道 |  |  |
| 共同研究者 （対応者） |  | 所属機関 | 富山大学 |  |  |
|  |  | 職名 | 教授 |  |  |
|  |  | 氏名 | 柴柳 敏哉 |  |  |
| 研究課題 |  | レーザ熱源によるアルミニウム合金の高能率・高品質溶接・接合技術の検討 |  |  |  |
| 共同研究テーマ ※該当するものに✓をつけてください。 |  | ✓全国共同利用・共同研究助成 □国際共同利用・共同研究助成 □共通試料提供・共同研究助成 □試料分析評価受託・共同研究助成 |  |  | □重点テーマ □輸送機器材料開発 □生体材料開発 □橋梁・建築用材料開発 □キンク強化 □自由テーマ |
| 使用設備名 （ILM保有のもの） |  | 顕微鏡等 |  |  |  |
| 配当額 | 旅費 （ 80,000 円） |  |  | 消耗品 （ 20,000 円） |  |
| 研究成果内容 ※「研究成果」、「展望」、「具体的な成果」について、簡潔に記述してください。 【主な研究成果】 大型船舶の燃料転換などに伴って，アルミニウム（Al）合金やステンレス鋼等の低温靱性・耐食性に優れる材料の適用拡大が進んでいる．特に，材料特性，コスト，加工性などの面で実用的なアルミニウム合金の適用が広く検討されているが，変形，ポロシティ，凝固割れなどの問題から比較的溶接が難しい材料である．特に厚板アルミニウム合金の溶接では大電流ミグ溶接なども適用されているが，低入熱かつ高能率な高品質溶接技術の開発・実用化が望まれている． 本研究では，厚板アルミニウム合金に対する高能率・高品質溶接の実現を目指して，高出力半導体レーザとホットワイヤ法を組み合わせた狭開先溶接技術の開発・実用化を目指している．本年度は，板厚20mmのアルミニウム合金A5083-Oを母材，直径1.6mmのアルミニウム合金ワイヤ5183-WYを添加ワイヤとして供試し，ホットワイヤ・レーザ溶接法による突合せ溶接を検討した． 【今後の展望】 本年度までに得られたデータをより詳細に調査し，施工中の温度場の予測，塑性流動の予測に資する，定量的な評価を行う． さらに今後は，実施した計測・観察技術などを活用し，アルミニウム合金のレーザ溶接技術開発に取り組む． 【具体的な成果】 ●論文 ●学会発表 ●国際会議発表 ●招待講演 ●受賞 ●獲得外部資金 など。 |  |  |  |  |  |
| 注意事項 ・成果報告書はこの様式を用いて作成し、2026年5月15日（金）までにメール記載の専用URLよりアップロードください。 ・提出いただいた共同研究報告書は、先進軽金属材料国際研究機構共同研究報告（年報）を発行し、上記ホームページに掲載いたしますので、公表できる範囲において作成してください。 ・記載欄が不足する場合は，適宜ページを追加してください。 |  |  |  |  |  |