令和７年度　ILM共同利用・共同研究報告書

2026年　5月　15日

| 研究代表者 |  | 所属機関 | 国立大学法人 東京大学 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 職名 | 助教 |  |  |
|  |  | 氏名 | 齋藤 啓次郎 |  |  |
| 共同研究者 （対応者） |  | 所属機関 | 国立大学法人 富山大学 |  |  |
|  |  | 職名 | 教授 |  |  |
|  |  | 氏名 | 小野 英樹 |  |  |
| 研究課題 |  | アルミニウムリサイクルのイノベーションに向けた 熱力学データベース新規開拓 |  |  |  |
| 共同研究テーマ ※該当するものに✓をつけてください。 |  | ✓全国共同利用・共同研究助成 □国際共同利用・共同研究助成 □共通試料提供・共同研究助成 □試料分析評価受託・共同研究助成 |  |  | □重点テーマ □輸送機器材料開発 □生体材料開発 □橋梁・建築用材料開発 □キンク強化 ✓自由テーマ |
| 使用設備名 （ILM保有のもの） |  | 卓上型固体発光分光装置、ICP発光分光分析装置 |  |  |  |
| 配当額 | 旅費 （ 160000円） |  |  | 消耗品 （ 40000円） |  |
| 研究成果内容 ※「研究成果」、「展望」、「具体的な成果」について、簡潔に記述してください。 図1 平衡後の試料 【主な研究成果】 アルミニウムスクラップのリサイクルに関する反応解析および最適設計に向けた不純物元素の熱力学データを収集するため、本研究では、Al/Pb間の元素の分配平衡に基づいた実験手法を開発した。本手法を用いた第一の検討対象として、リサイクルプロセスを想定した973 KにおけるAl中のMnとMgの相互作用に注目した。Al, Pb, Mgを973 Kで加熱・溶融保持すると、図1のようにAl（上部）とPb（下部）が二液相に分離し、各相にMgが分配することが確認された。さらに、AlにMnを添加した際の各相の化学組成を分析し、Mg分配挙動の変化を調査することで、Al中のMnとMgの安定性を定量的に示す熱力学データ（活量係数および相互作用母係数）が得られた。この結果、MnとMgはお互いを不安定化させることが確認され、不純物除去にとって有利な性質を持つことが示された。 【今後の展望】 同様の実験手法を拡張し、スクラップ中の典型的な不純物として次に挙げられるFeや、それに随伴するCrなどの元素に注目して分配平衡実験を実施する。これにより、Alリサイクルプロセスにおいて不純物の濃度を低減する最適条件の設計に必要な熱力学データベースを拡充する。 【具体的な成果】 ●論文 ●学会発表 ●国際会議発表 ●招待講演 ●受賞 ●獲得外部資金 |  |  |  |  |  |
| 注意事項 ・成果報告書はこの様式を用いて作成し、2026年5月15日（金）までにメール記載の専用URLよりアップロードください。 ・提出いただいた共同研究報告書は、先進軽金属材料国際研究機構共同研究報告（年報）を発行し、上記ホームページに掲載いたしますので、公表できる範囲において作成してください。 ・記載欄が不足する場合は，適宜ページを追加してください。 |  |  |  |  |  |