令和７年度　ILM共同利用・共同研究報告書

2026年　4　月　4　日

| 研究代表者 |  | 所属機関 | Northwestern University |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 職名 | Professor |  |  |
|  |  | 氏名 | 堂田邦明 |  |  |
| 共同研究者 （対応者） |  | 所属機関 | 富山大学 |  |  |
|  |  | 職名 | 教授 |  |  |
|  |  | 氏名 | 白鳥智美 |  |  |
| 研究課題 |  | A7075アルミニウム合金系の押出速度高速化のための工具材と加工条件の最適化 |  |  |  |
| 共同研究テーマ ※該当するものに✓をつけてください。 |  | □全国共同利用・共同研究助成 ☑国際共同利用・共同研究助成 □共通試料提供・共同研究助成 □試料分析評価受託・共同研究助成 |  |  | □重点テーマ ☑輸送機器材料開発 ☑生体材料開発 □橋梁・建築用材料開発 □キンク強化 □自由テーマ |
| 使用設備名 （ILM保有のもの） |  | なし |  |  |  |
| 配当額 | 旅費 （ 250，000 円） |  |  | 消耗品 （ 円） |  |
| 研究成果内容 ※「研究成果」、「展望」、「具体的な成果」について、簡潔に記述してください。 7000系アルミニウム（Al）合金の押出加工高速化に向けて、新しい工具材種の検討として、コバルトクロムモリブデン材（CoCrMo）を適用し、従来工具種である合金工具鋼SKD61との押出特性比較調査を行った。加えて、工具表面冷却効果の検証として、液体窒素を用いた冷却処理による押出特性調査を行った。 CoCrMo工具への熱間押出しダイへの適用として、押出し荷重は同程度であったが、ダイ表面への凝着を抑制した。これは押出しや鍛造を模擬した摩擦試験でも同様の効果を示した。摩擦試験の結果から、CoCrMoダイで凝着は抑制できたが、摩擦係数についてはCoCrMoダイの方が高くなった。（SKD61：せん断摩擦係数m=0.9、CoCrMo：せん断摩擦係数m=1.0）この影響について更なる考察が必要であるが、凝着の抑制には500℃付近でのCoCrMoダイ表面のCr2O3などの安定した酸化被膜が凝着を抑制することが明らかとなった。 工具表面冷却効果の検証では液体窒素を用いて工具冷却を行い、熱間押出し中の加工発熱制御を試みた。液体窒素の流路での漏れが発生しないようなダイセットを設計し、冷却の均一化と押出し中の材料流動性の向上を実現した。テアリングのような割れ欠陥は材料の温度起因の欠陥であることから、加工発熱の影響抑制はA7075アルミニウム合金の高速化の実現可能性を見出した。 【今後の展望】 CoCrMoは工具への高い耐凝着性を示唆したため、7000系Al合金の工具寿命の問題点である工具の亜鉛脆化に対しては有効であると考えられる。一方で加工発熱の影響が増大することから、積極的な工具冷却が必要であるため、CoCrMo工具と冷却を合わせた押出加工の実現がテアリングや工具寿命の向上に寄与すると考えられるため、これらを合わせて研究を進めていく。加えて、Zn、Mg、Cuなど7000系Al合金に含まれる合金元素が押出特性に及ぼす影響を調査するために、それぞれの合金成分を変化させ、押出実験と押出や鍛造加工を模擬した摩擦試験を行う。 工具表面冷却効果の検証として、種々の押出条件での加工限界曲線を作成し、液体窒素の有効性をさらに評価する。加えて、液体窒素以外での冷媒の適用を模索する。 【具体的な成果】 ●論文 Soranansri, P., Dubois, A., Moreau, P., Funazuka, T., Dohda, K., & Dubar, L. (2025). Tribological Performance of AlCrN, TiAlN, and Arc-DLC Coatings in Hot Forming of Aluminum Alloy. Lubricants, 13(10), 記事 430. https://doi.org/10.3390/lubricants13100430 ●学会発表 Yamazaki, K., Ngernbamrung, S., Funazuka, T., Shiratori, T., & Dohda, K. (2025). A7075合金の熱間V溝摩擦試験におけるCoCrMo合金ダイが熱間トライボ特性に及ぼす影響. In 第76回塑性加工連合講演会講演論文集 (pp. 141-142). 記事 418 ●国際会議発表 Yamazaki, K., Funazuka, T., Ngernbamrung, S., Shiratori, T., & Dohda, K. (2025). Effect of CoCrMo Alloy Die Application on Hot Extrudability of AA7075 Alloy. In Proceedings of 2nd JSME International Conference on Materials & Processing 記事 2H05. ●招待講演 ●受賞 ●獲得外部資金 など。 |  |  |  |  |  |
| 注意事項 ・成果報告書はこの様式を用いて作成し、2026年5月16日（金）までにメール記載の専用URLよりアップロードください。 ・提出いただいた共同研究報告書は、先進軽金属材料国際研究機構共同研究報告（年報）を発行し、上記ホームページに掲載いたしますので、公表できる範囲において作成してください。 ・記載欄が不足する場合は，適宜ページを追加してください。 |  |  |  |  |  |