令和７年度　ILM共同利用・共同研究報告書

2026年　6月16日

| 研究代表者 |  | 所属機関 | 鈴鹿工業高等専門学校 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 職名 | 准教授 |  |  |
|  |  | 氏名 | 小西宏和 |  |  |
| 共同研究者 （対応者） |  | 所属機関 | 富山大学 学術研究部都市デザイン学系 |  |  |
|  |  | 職名 | 教授 |  |  |
|  |  | 氏名 | 小野英樹 |  |  |
| 研究課題 |  | 塩化物系溶融塩中におけるAl合金からの不純物除去 |  |  |  |
| 共同研究テーマ ※該当するものに✓をつけてください。 |  | ☑全国共同利用・共同研究助成 □国際共同利用・共同研究助成 □共通試料提供・共同研究助成 □試料分析評価受託・共同研究助成 |  |  | □重点テーマ □輸送機器材料開発 □生体材料開発 □橋梁・建築用材料開発 □キンク強化 ☑自由テーマ |
| 使用設備名 （ILM保有のもの） |  | 高周波誘導炉、ICP-AES、固体発光分光分析装置(OES)、電気化学測定装置、XRD、SEM、EDS |  |  |  |
| 配当額 | 旅費 （ 160,000 円） |  |  | 消耗品 （ 40,000 円） |  |
| 研究成果内容 ※「研究成果」、「展望」、「具体的な成果」について、簡潔に記述してください。 【主な研究成果】 723℃の共晶組成のLiCl-KCl溶融塩中で電気化学的手法により、Al-3mass%Mg合金中からのMgの溶解挙動を明らかにし、アルミニウムの高純度化を目的としている。実験は、鈴鹿工業高等専門学校に設置した電気炉と電解実験装置を用いて行った。作用極としてAl-3mass%Mg合金を用いた。対極としてΦ3.00mm, 長さ5 cmのグラッシーカーボンを、参照極としてAg+/Ag電極を用いた。電気化学測定装置として北斗電工(株)HZ7000を用いた。また、電解後の試料をSEM-EDSを用いて元素濃度分析を行った。電位はすべてLi+/Liを基準として校正した。電気化学測定法であるリニアスウィープボルタンメトリーとサイクリックボルタンメトリーの結果から、Al合金からMgが溶出する電位が1.0～1.5 V範囲であることがわかった。この結果を踏まえて、1.00 V で15, 30, 45, 60minの定電位電解を行った．EDX分析の結果をTable 1に示す。Al-3mass%Mg合金中のMgの濃度が約3 massから1.58 %減少することがわかった。以上の結果から、適切な電位に保持した場合、Al合金中のMgの濃度を低減できることがわかった。 Table 1 Mass percent of Mg and Al after potentiostatic electrolysis at 1.00 V using Al-3mass%Mg. 【今後の展望】 Al-3mass%Mgを陽極に用いて、不純物であるMgの濃度を低減することができた。今後は前年度に引き続き、Mg濃度低減の条件と、除去が難しいとされるAl合金中のCu、Si、FeのようなAlよりも貴な元素についても、分離できる条件を検討する予定である。また、実験温度や浴組成も変化させることを検討する。 【具体的な成果】 ●論文 現在ところ、無 ●学会発表 藤岡光輝, 加藤謙吾, 小野英樹, 小西宏和： 723KにおけるLiCl-KCl-MgCl2浴を利用したAl-Mg合金の溶融塩電解，日本実験力学会2025年度年次講演会, 滋賀, 2025/09/16, (C107). ●国際会議発表 現在ところ、無 ●招待講演 現在ところ、無 ●受賞 現在ところ、無 ●獲得外部資金 など 現在ところ、無。 |  |  |  |  |  |
| 注意事項 ・成果報告書はこの様式を用いて作成し、2026年5月15日（金）までにメール記載の専用URLよりアップロードください。 ・提出いただいた共同研究報告書は、先進軽金属材料国際研究機構共同研究報告（年報）を発行し、上記ホームページに掲載いたしますので、公表できる範囲において作成してください。 ・記載欄が不足する場合は，適宜ページを追加してください。 |  |  |  |  |  |