令和７年度　ILM共同利用・共同研究報告書

2026年　5月　8日

| 研究代表者 |  | 所属機関 | 東北大学 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 職名 | 講師 |  |  |
|  |  | 氏名 | 陳 鵬 |  |  |
| 共同研究者 （対応者） |  | 所属機関 | 富山大学 |  |  |
|  |  | 職名 | 助教 |  |  |
|  |  | 氏名 | 真中 智世 |  |  |
| 研究課題 |  | 歯科インプラントのためのアルカリ処理と窒素ドープ酸化チタンの複合表面改質による骨伝導性と抗菌性の向上 |  |  |  |
| 共同研究テーマ ※該当するものに✓をつけてください。 |  | ☑全国共同利用・共同研究助成 □国際共同利用・共同研究助成 □共通試料提供・共同研究助成 □試料分析評価受託・共同研究助成 |  |  | ☑重点テーマ □輸送機器材料開発 ☑生体材料開発 □橋梁・建築用材料開発 □キンク強化 □自由テーマ |
| 使用設備名 （ILM保有のもの） |  | 電子顕微鏡 X線光電子分光装置 （XPS） |  |  |  |
| 配当額 | 旅費 （ 170,000 円） |  |  | 消耗品 （ 130,000 円） |  |
| 研究成果内容 ※「研究成果」、「展望」、「具体的な成果」について、簡潔に記述してください。 【主な研究成果】 本共同研究では、歯科インプラントへの応用を目的として、アルカリ熱水処理（AWT）と窒素ドープ処理を組み合わせたチタン表面改質法を検討した。AWT処理により形成された高親水性表面に対し、アンモニア雰囲気下で窒素ドープ処理を行うことで、Ti–NおよびTi–O–N由来の化学結合形成が確認され、表面化学状態の変化が認められた。さらに、窒素ドープ時間の違いが濡れ性および抗菌性に影響を及ぼすことを明らかにした。特に3時間処理条件では、可視光下において大腸菌に対する優れた抗菌性を示しながら、MC3T3-E1骨芽細胞に対して良好な細胞生存性および増殖性を維持した。これらの結果より、骨伝導性と抗菌性の両立に有効な表面改質条件に関する基礎的知見を得た。 【今後の展望】 今後は、窒素ドープ条件と酸化皮膜構造との関係をさらに詳細に解析するとともに、XPSや電気化学測定を用いた酸化皮膜特性評価を進める予定である。また、可視光応答性抗菌機構および骨芽細胞分化への影響を総合的に評価し、歯科インプラントへの応用可能性を検討する。 【具体的な成果】 ●学会発表 - M. N Al-Duais, L. Chang, P. Chen, T. Yokoi, T. Mokudai, M. Kawashita and H. Kanetaka. 第86回東北大学歯学会 2025.12.12. 仙台（口頭発表） - M. N. Al-Duais, L. Chang, P. Chen, T. Yokoi, T. Mokudai, M. Kawashita and H. Kanetaka. 第5回日本チタン学会講演大会（2025年度） 2025.10.9-10新潟県上越市（口頭発表） ●国際会議発表 M. N Al-Duais, L. Chang, P. Chen, T. Yokoi, T. Mokudai, M. Kawashita and H. Kanetaka. Interface Summer Seminar 2025 2025.8.1 Hybrid Sendai, Japan（口頭発表） ●招待講演 陳 鵬．歯科用チタン材料における表面改質技術と生体適合性評価．第7回出島コンソーシアム・セミナー 「バイオ・医療機器材料の新展開」．2025年11月26日 名古屋 |  |  |  |  |  |
| 注意事項 ・成果報告書はこの様式を用いて作成し、2026年5月15日（金）までにメール記載の専用URLよりアップロードください。 ・提出いただいた共同研究報告書は、先進軽金属材料国際研究機構共同研究報告（年報）を発行し、上記ホームページに掲載いたしますので、公表できる範囲において作成してください。 ・記載欄が不足する場合は，適宜ページを追加してください。 |  |  |  |  |  |