令和７年度　ILM共同利用・共同研究報告書

2026年　5月　7日

| 研究代表者 |  | 所属機関 | 千葉大学 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 職名 | 教授 |  |  |
|  |  | 氏名 |  |  |  |
| 共同研究者 （対応者） |  | 所属機関 | 熊本大学 |  |  |
|  |  | 職名 | 教授 |  |  |
|  |  | 氏名 | 山崎 倫昭 |  |  |
| 研究課題 |  | 電磁圧接によるマグネシウム合金板と鋼板の重ね接合 |  |  |  |
| 共同研究テーマ ※該当するものに✓をつけてください。 |  | ■全国共同利用・共同研究助成 □国際共同利用・共同研究助成 □共通試料提供・共同研究助成 □試料分析評価受託・共同研究助成 |  |  | □重点テーマ □輸送機器材料開発 □生体材料開発 □橋梁・建築用材料開発 □キンク強化 □自由テーマ |
| 使用設備名 （ILM保有のもの） |  | 電子顕微鏡（FE-SEM：7001-FおよびFE-SEM/FIB:Verza3D） |  |  |  |
| 配当額 | 旅費 （ 254,880 円） |  |  | 消耗品 （ 45,100 円） |  |
| 研究成果内容 ※「研究成果」、「展望」、「具体的な成果」について、簡潔に記述してください。 【主な研究成果】 冷間圧延鋼板（SPCC）とMg合金（AZ系）の電磁圧接を行い、接合条件を探査した。 間隙長dと放電エネルギーWを変化させて接合実験を行った結果、d=0.81および1.00mmにおいて、Wが2.0kJ以上で接合が可能であった。また、d=1.00mmにおいて、Wが2.5kJおよび3.0kJでは、接合が可能であると同時に、引張試験においても、AZ31側の母材で破断する良好な接合が達成できた。W が大きい場合は、可動板であるAZ31板がより高速度でSPCC板に衝突する条件であり、Wが2.5kJの条件では、およそ300m/sの速度で衝突したと考えられる。SEM観察にて接合部を観察した結果、接合幅が約2.0mm程度であった。また、接合界面ではMgとFeが10μm程度の波状模様を形成して接合している様子がうかがえた。接合界面では、波状模様に加え中間層が観察され、EDS分析の結果、FeとMgのいずれの成分も含むことがわかり、非固溶系の材料であることから、結晶粒が微細な状態で混合していると考えられる。接合強度は波状模様によるアンカー効果によるものと考えられる。 【今後の展望】 本年度の研究結果から、電磁圧接により、FeとMgの接合が可能であることが明らかとなった。組織観察の結果から、接合界面でのアンカー効果によるものと考えられるが、中間層も観察されることから、次年度はこの中間層の生成について詳細を調べていく予定である。本研究結果は、MgとFeの接合実験であるが、非固溶系の材料の組み合わせによっても、衝撃圧接が有効であることを意味している。 【具体的な成果】 ●論文：なし ●学会発表：軽金属学会、軽金属溶接学会での口頭発表 ●国際会議発表：なし ●招待講演：なし ●受賞：水沼友希、軽金属溶接学会「優秀発表賞」、軽金属学会「希望の星賞」を受賞 ●獲得外部資金 ：なし |  |  |  |  |  |
| 注意事項 ・成果報告書はこの様式を用いて作成し、2026年5月15日（金）までにメール記載の専用URLよりアップロードください。 ・提出いただいた共同研究報告書は、先進軽金属材料国際研究機構共同研究報告（年報）を発行し、上記ホームページに掲載いたしますので、公表できる範囲において作成してください。 ・記載欄が不足する場合は，適宜ページを追加してください。 |  |  |  |  |  |