令和７年度　ILM共同利用・共同研究報告書

2026年　5月　14日

| 研究代表者 |  | 所属機関 | 九州工業大学 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 職名 | 研究職員 |  |  |
|  |  | 氏名 | 増田 高大 |  |  |
| 共同研究者 （対応者） |  | 所属機関 | 熊本大学 |  |  |
|  |  | 職名 | 教授 |  |  |
|  |  | 氏名 | 峯 洋二 |  |  |
| 研究課題 |  | 高圧下で固溶量を増大したAl-Cu合金の結晶粒微細化と高強度化 |  |  |  |
| 共同研究テーマ ※該当するものに✓をつけてください。 |  | ☑️全国共同利用・共同研究助成 □国際共同利用・共同研究助成 □共通試料提供・共同研究助成 □試料分析評価受託・共同研究助成 |  |  | ☑️重点テーマ ☑️輸送機器材料開発 □生体材料開発 □橋梁・建築用材料開発 □キンク強化 □自由テーマ |
| 使用設備名 （ILM保有のもの） |  | 走査電子顕微鏡、透過電子顕微鏡 |  |  |  |
| 配当額 | 旅費 （ 270,000 円） |  |  | 消耗品 （ 30,000 円） |  |
| 研究成果内容 ※「研究成果」、「展望」、「具体的な成果」について、簡潔に記述してください。 【主な研究成果】 Al-11.5%Cu合金を圧力：6 GPa、温度：670℃の条件で溶体化処理することで、常圧下における固溶限の2倍に相当する11.5%のCuを過飽和に固溶させた。その後、温度190℃で時効することで最大206 HVの高強度が得られた。時効中の組織変化はSPring-8の高輝度X線を用いて解析し、GP(1)ゾーンを経てGP(2)ゾーンが形成されることが高強度化の鍵であることを明らかにした[1]。 また、アルミニウム合金の高強度化の可能性を調査するため、A2024合金にHPT加工を10回転施した試料について、MEMS(微小電子機械システム)を利用したマイクロ引張試験を行った。この際、介在物の影響が小さい微小領域を選択し、材料の本質的な引張特性の評価を図った。その結果、13%の全伸びを保ったまま引張強度は1010 MPaとなり、通常サイズの引張試験片から得られた引張強度である910 MPaを大きく超える結果が得られた。SEM観察結果からも、ゲージ部に明瞭なくびれが生じており、1 GPaの高強度を維持しつつ塑性変形を伴って破断に至ることが明らかとなった[2]。 【今後の展望】 本研究では、マイクロ試験を利用して介在物が少ない領域を局所解析したが、添加元素の調整や急冷凝固の利用等によって介在物の大きさ自体を小さく制御できれば、延性を備えた1 GPa を超える超高強度のアルミニウム合金の開発が可能になることが示唆される。 【具体的な成果】 ●論文 [1] 増田高大, 廣澤渉一, 堀田善治, 新名 亨, 入舩徹男, 肥後祐司, 丹下慶範, 大石泰生: “Al-11.5mass%Cu 合金の高圧下溶体化処理のその場XRD 観察と時効処理による高強度化”, 軽金属, 89 (2025) 265-270. [2] T. Masuda, Y. Tampa, Y. Mine and Z. Horita: “Achieving tensile strength of 1 GPa with ductility in Al-Cu alloy (A2024)”, Mater. Trans., 67 (2026) 474-478. |  |  |  |  |  |
| 注意事項 ・成果報告書はこの様式を用いて作成し、2026年5月15日（金）までにメール記載の専用URLよりアップロードください。 ・提出いただいた共同研究報告書は、先進軽金属材料国際研究機構共同研究報告（年報）を発行し、上記ホームページに掲載いたしますので、公表できる範囲において作成してください。 ・記載欄が不足する場合は，適宜ページを追加してください。 |  |  |  |  |  |