令和７年度　ILM共同利用・共同研究報告書

2026年　　月　　日

| 研究代表者 |  | 所属機関 | 京都工芸繊維大学 （繊維学系 バイオベースマテリアル学専攻 ナノ材料物性研究室） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 職名 | 教授 |  |  |
|  |  | 氏名 | 櫻井伸一 |  |  |
| 共同研究者 （対応者） |  | 所属機関 | 熊本大学先進マグネシウム国際研究センター |  |  |
|  |  | 職名 | センター長／教授 |  |  |
|  |  | 氏名 | 河村能人 |  |  |
| 研究課題 |  | KUMADAIマグネシウム急冷合金の極細ワイヤー表面への超薄層ポリ乳酸コーティング技法の確立 |  |  |  |
| 共同研究テーマ ※該当するものに✓をつけてください。 |  | レ全国共同利用・共同研究助成 □国際共同利用・共同研究助成 □共通試料提供・共同研究助成 □試料分析評価受託・共同研究助成 |  |  | □重点テーマ □輸送機器材料開発 □生体材料開発 □橋梁・建築用材料開発 □キンク強化 □自由テーマ |
| 使用設備名 （ILM保有のもの） |  |  |  |  |  |
| 配当額 | 旅費 （ 240,000 円） |  |  | 消耗品 （ 60,000 円） |  |
| 研究成果内容 ※「研究成果」、「展望」、「具体的な成果」について、簡潔に記述してください。 【主な研究成果】 我々は、これまでに、KUMADAIマグネシウム合金素線の表面にポリ乳酸の薄層をコーティングした素材が生体吸収性ステント (フローダイバーター) 材料として非常に有効であることを見出し、動物実験で分解吸収されて１年程度ののちに完全吸収されて消失することを確認している。これまでに、実用化の条件とされる細線化（46.0μmの直径の合金素線に対して、ポリ乳酸コーティング層5.0μm）が達成できている。さらなる性能向上のために、現在の48本編みから増量して77本編みのフローダイバーターにする目標が掲げられ、そのためには１本の合金素線をさらに細くする必要がある。また、これまでより高強度のKUMADAIマグネシウム急冷合金を用いることも視野に入れる。本研究では、30.0μmの直径の合金素線にポリ乳酸をコーティングすることを計画し、これまでのコーティング層の厚み5.0μmより薄くすることができた。 【今後の展望】 フローダイバーターは、脳血管の一部が風船状に膨らんだ患部の血管内に留置されるチューブ状の物体であり、風船状に膨らんだ患部がさらに膨張して破裂し脳溢血を起こさないようにする。血管が膨らんだ患部への血流を遮断することによって、血液を凝固させることがフローダイバーターの作用である。しかしながら、脳血管からはたくさんの極毛細血管が分岐しているため、これらへの血流を遮断すると、脳梗塞を引き起こすことになる。したがって、フローダイバーターには、微細な孔がたくさん開いている必要がある。このような条件を満たすために、現状、フローダイバーターは極細金属素線が48本編み込まれた筒状の形態であり、隣の素線および交差する素線によってメッシュが形成されている。孔のサイズを現状よりも小さくすることができれば、極毛細血管への血流の遮断をさらに抑えることができる。そのため、上述のように、現在の48本編みから増量して77本編みのフローダイバーターにする目標が掲げられた。本研究で超薄層ポリ乳酸コーティングに成功したので、素線が細化され、これによって77本編みのフローダイバーターの製作への道が開けたと考えている。 【具体的な成果】 ●論文 R. Akiyama, A. Ishii, N. Sasaki, S. Matsukawa, S. Yagi, H. Chihara, H. Nishi, K. Iwasaki, S. Sakurai, Y. Kawamura, Y. Arakawa, “Magnesium-based bioresorbable flow diverter for intracranial aneurysms: a pilot study of biocompatibility and bioresorption in a rabbit vascular model”, J NeuroIntervent Surg 2026;18:65–73. doi:10.1136/jnis-2024-022527 ●学会発表 繊維学会2025年年次大会（2025年6月11日） 1D01 PLA コーティングした LPSO 型 Mg 合金ワイヤーを用いた脳動脈瘤治療用生体吸収性フローダイバーターの開発…(京工繊大院・工芸) 八木伸一，櫻井伸一，(東邦金属)津田泰志，(福田金属箔)石田峰央，(熊大・工)井上晋一，河村能人，(早稲田大・創造理工)岩崎清隆，(京大院・医)秋山亮，松川爽，千原英夫，(順天堂大・医)西秀久，石井暁 |  |  |  |  |  |
| 注意事項 ・成果報告書はこの様式を用いて作成し、2026年5月15日（金）までにメール記載の専用URLよりアップロードください。 ・提出いただいた共同研究報告書は、先進軽金属材料国際研究機構共同研究報告（年報）を発行し、上記ホームページに掲載いたしますので、公表できる範囲において作成してください。 ・記載欄が不足する場合は，適宜ページを追加してください。 |  |  |  |  |  |