令和７年度　ILM共同利用・共同研究報告書

2026年　6月10日

| 研究代表者 |  | 所属機関 | 長岡技術科学大学 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 職名 | 准教授 |  |  |
|  |  | 氏名 | 溝尻 瑞枝 |  |  |
| 共同研究者 （対応者） |  | 所属機関 | 富山大学 |  |  |
|  |  | 職名 | 教授 |  |  |
|  |  | 氏名 | 石本 卓也 |  |  |
| 研究課題 |  | 超短パルスレーザ焼結における金属・セラミックス内部微細構造の解析と，生体材料応用に向けた展開 |  |  |  |
| 共同研究テーマ ※該当するものに✓をつけてください。 |  | ☑全国共同利用・共同研究助成 □国際共同利用・共同研究助成 □共通試料提供・共同研究助成 □試料分析評価受託・共同研究助成 |  |  | □重点テーマ □輸送機器材料開発 □生体材料開発 □橋梁・建築用材料開発 □キンク強化 ☑自由テーマ |
| 使用設備名 （ILM保有のもの） |  | 高分解能X線CT |  |  |  |
| 配当額 | 旅費 （ 160,000 円） |  |  | 消耗品 （ 40,000 円） |  |
| 研究成果内容 ※「研究成果」、「展望」、「具体的な成果」について、簡潔に記述してください。 【主な研究成果】 SiCナノ粒子のフェムト秒レーザ焼結およびポリイミドのフェムト秒レーザ炭化により形成されたそれぞれのポーラス膜について，その内部微細構造を高分解能X線CTにより観察した．その結果，ＳｉＣナノ粒子焼結において形成されたポーラス内部構造は，その構造が分解と比較して微小であるために観察できなかったが，ポリイミド炭化においては，改質により体積が膨張し，内部への炭化範囲を明確に評価できることが明らかとなった．この影響部深さは，レーザ照射条件によって異なり，低速描画条件において，影響部の増加がみられた．この結果は，断面研磨後のFE-SEM観察と一致しており，これまで未解明であったポーラス構造を3次元的に明らかにした． 【今後の展望】 今年度，ポリイミド炭化において，高分解能X線CTによる内部構造評価は有用であることが明らかとなった．来年度は，その知見をもとに，実際に異なるフェムト秒レーザ照射条件において炭化したパターンを評価し，体系的に炭化特性を明らかにする． 【具体的な成果】 ●論文 なし ●学会発表 なし ●国際会議発表 なし ●招待講演 なし ●受賞 なし ●獲得外部資金 なし． 2026年度引き続き，ILM共同研究を実施予定． |  |  |  |  |  |
| 注意事項 ・成果報告書はこの様式を用いて作成し、2026年5月15日（金）までにメール記載の専用URLよりアップロードください。 ・提出いただいた共同研究報告書は、先進軽金属材料国際研究機構共同研究報告（年報）を発行し、上記ホームページに掲載いたしますので、公表できる範囲において作成してください。 ・記載欄が不足する場合は，適宜ページを追加してください。 |  |  |  |  |  |