令和７年度　ILM共同利用・共同研究報告書

2026年　5　月　14　日

| 研究代表者 |  | 所属機関 | 東京大学新領域創成科学研究科 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 職名 | 教授 |  |  |
|  |  | 氏名 | 御手洗容子 |  |  |
| 共同研究者 （対応者） |  | 所属機関 | 熊本大学 |  |  |
|  |  | 職名 | 教授 |  |  |
|  |  | 氏名 | 木口賢紀 |  |  |
| 研究課題 |  | 2相強化したTi合金の変形挙動解明 |  |  |  |
| 共同研究テーマ ※該当するものに✓をつけてください。 |  | ✓全国共同利用・共同研究助成 □国際共同利用・共同研究助成 □共通試料提供・共同研究助成 □試料分析評価受託・共同研究助成 |  |  | □重点テーマ □輸送機器材料開発 □生体材料開発 □橋梁・建築用材料開発 □キンク強化 □自由テーマ |
| 使用設備名 （ILM保有のもの） |  | FIB-SEM: NB5000, Hitachi High-Tech STEM: JEM-ARM200F, NEOARM |  |  |  |
| 配当額 | 旅費 （ 120,000 円） |  |  | 消耗品 （ 30,000 円） |  |
| 研究成果内容 ※「研究成果」、「展望」、「具体的な成果」について、簡潔に記述してください。 【主な研究成果】 BCC相中にB2規則相が生成する合金の高温変形挙動を明らかにするため、高温で圧縮試験した資料について、FIBによるTEM試料作成と、STEMによる転位観察を行った。この合金について、FIBによるTEM試料作成は、初めて行ったが、試料作成に成功した。析出物/母相界面におけるミスフィット転位や、母相中の転位配列が観察された。また、転位が析出物界面でトラップされている様子も観察された。析出物内には転位は観察されず、析出物が転位運動を効果的に阻害している様子が観察された。 【今後の展望】 転位観察に有効であることがわかったため、今後は、さらに変形条件を変化させた合金について観察を行い、高温における2相合金の変形機構を明らかにする予定である。 【具体的な成果】 ●論文 1本投稿し、under reviewである。 ●学会発表 ●国際会議発表 ●招待講演 ●受賞 ●獲得外部資金 など。 |  |  |  |  |  |
| 注意事項 ・成果報告書はこの様式を用いて作成し、2026年5月15日（金）までにメール記載の専用URLよりアップロードください。 ・提出いただいた共同研究報告書は、先進軽金属材料国際研究機構共同研究報告（年報）を発行し、上記ホームページに掲載いたしますので、公表できる範囲において作成してください。 ・記載欄が不足する場合は，適宜ページを追加してください。 |  |  |  |  |  |