令和７年度　ILM共同利用・共同研究報告書

2026年　　7月　14日

| 研究代表者 |  | 所属機関 | 福井大学 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 職名 | 教授 |  |  |
|  |  | 氏名 | 大津雅亮 |  |  |
| 共同研究者 （対応者） |  | 所属機関 | 熊本大学 |  |  |
|  |  | 職名 | 准教授 |  |  |
|  |  | 氏名 | 北原弘基 |  |  |
| 研究課題 |  | インクリメンタルフォーミングによる成形品のコールドリサイクル |  |  |  |
| 共同研究テーマ ※該当するものに✓をつけてください。 |  | ✓全国共同利用・共同研究助成 □国際共同利用・共同研究助成 □共通試料提供・共同研究助成 □試料分析評価受託・共同研究助成 |  |  | □重点テーマ □輸送機器材料開発 □生体材料開発 □橋梁・建築用材料開発 □キンク強化 □自由テーマ |
| 使用設備名 （ILM保有のもの） |  | 圧延機 |  |  |  |
| 配当額 | 旅費 （ 178，780円） |  |  | 消耗品 （ 円） |  |
| 研究成果内容 ※「研究成果」、「展望」、「具体的な成果」について、簡潔に記述してください。 【主な研究成果】 福井大学において厚さ1.5 mm，寸法150 mm×150 mmのA1050-H24板材を用い，インクリメンタルフォーミングにより円錐台形状に成形した試料を，再度インクリメンタルフォーミングによって平坦化し，さらに熊本大学の圧延機を用いて圧延を行った。本研究では，平坦化加工と同時に厚肉領域を工具で押し込み，減肉化を試みた。 従来法では，円錐台成形後の板厚分布に大きな差が残り，圧延時に破断が生じることが課題であった。そこで，XYピッチ，押し込み時の工具高さ，周回方法を変化させ，平坦化後の板厚分布および圧延時の破断ロールギャップを比較した。その結果，本手法により従来法よりも板厚差を小さくできることが確認された。特に，XYピッチを小さくし，工具の押し込み量を大きくするほど減肉化量が増大した。一方，交互周回では周期変化部において増肉化が生じる可能性が示された。 圧延実験では，板厚差の低減により，従来法より小さいロールギャップまで圧延可能となったが，目標ロールギャップに到達する前に破断が発生し，破断の完全な抑制には至らなかった。破断は，工具経路の周期変化部における板厚差と局所的な塑性ひずみの蓄積が主因と考えられる。 【今後の展望】 成形用治具を改良して試験片中央部に穴を開けなくても固定できるようにする．また成形形状も円錐台だけではなく角錐台などについても調査する．また，板厚分布，表面粗さだけではなく，リサイクル材としてどのような特性があるかを引張試験等を行い機械的特性を調べる． 【具体的な成果】 ●学会発表 ・2024年度成果を2025年9月塑性加工連合講演会にて口頭発表 ・2025年度成果を2026年9月塑性加工連合講演会にて口頭発表予定 ●獲得外部資金 ・天田財団2005年度一般研究開発助成，３００万円 |  |  |  |  |  |
| 注意事項 ・成果報告書はこの様式を用いて作成し、2026年5月15日（金）までにメール記載の専用URLよりアップロードください。 ・提出いただいた共同研究報告書は、先進軽金属材料国際研究機構共同研究報告（年報）を発行し、上記ホームページに掲載いたしますので、公表できる範囲において作成してください。 ・記載欄が不足する場合は，適宜ページを追加してください。 |  |  |  |  |  |