令和７年度　ILM共同利用・共同研究報告書

2026年　6月　11日

| 研究代表者 |  | 所属機関 | 東京科学大学 口腔再生再建学分野 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 職名 | 助教 |  |  |
|  |  | 氏名 | 柴崎 真樹 |  |  |
| 共同研究者 （対応者） |  | 所属機関 | 富山大学 都市デザイン学部材料デザイン工学科 |  |  |
|  |  | 職名 | 教授 |  |  |
|  |  | 氏名 | 石本 卓也 |  |  |
| 研究課題 |  | 歯科チタンインプラントの埋入と併用する各種補填材による再生骨 |  |  |  |
| 共同研究テーマ ※該当するものに✓をつけてください。 |  | ☑️全国共同利用・共同研究助成 □国際共同利用・共同研究助成 □共通試料提供・共同研究助成 □試料分析評価受託・共同研究助成 |  |  | □重点テーマ □輸送機器材料開発 ☑️生体材料開発 □橋梁・建築用材料開発 □キンク強化 □自由テーマ |
| 使用設備名 （ILM保有のもの） |  | 複屈折顕微鏡、micro-CT、TEM |  |  |  |
| 配当額 | 旅費 （ 240000 円） |  |  | 消耗品 （ 60000 円） |  |
| 研究成果内容 ※「研究成果」、「展望」、「具体的な成果」について、簡潔に記述してください。 【主な研究成果】 本研究では、ビーグル犬の両側下顎前臼歯を抜歯し，抜歯窩を拡張して骨欠損モデルとした．それぞれの欠損部に歯科チタンインプラント（φ3.2 ×10mm）を埋入し，周囲骨欠損部に骨補填材；ハイドロキシアパタイト/コラーゲン複合体(HC)，ウシ焼成骨/コラーゲン複合体(BC)，ウシ焼成骨(BO)，多孔質 HA(HA), コントロールとして骨欠損作成部位から採取した自家骨(AB)を用いた．術後3か月カ月(全材料)と6か月カ月(BC, BO, HA)のX線エックスX線学的・組織学的分析により評価した．HCはABと最も類似した特徴を有し，骨形成置換能が速い特徴を有し、骨置換が速い反面，骨形成後のリモデリング速度も速いことが示唆された．また，HAは材料残存量が最も多く，次いでBOが続き，共に形態維持に優れていた．また、コラーゲン配向性については、HCが最も近遠心方向への配向度が高かったものの、インプラント近傍においては、一定方向に配向する傾向は観察されず材料間における差は認められなかった。 【今後の展望】 今回の研究において、歯科チタンインプラント近傍における各種補填材による再生骨の骨コラーゲン配向が一律ではないことが観察された。特に、ハイドロキシアパタイト/コラーゲン複合体を用いた場合には、インプラントを埋入していない抜歯窩において近遠心方向に配向していた過去の成果と比較して、インプラント近傍においては異なる傾向を示した。インプラントという立体構造周囲のコラーゲンの分布については未知であるため、本研究で用いた矢状断の組織切片に加え、水平断や冠状断の追加や、TEMによる微細構造解析により3次元的にコラーゲン配向をとらえる解析を追加する予定である。 【具体的な成果】 |  |  |  |  |  |
| 注意事項 ・成果報告書はこの様式を用いて作成し、2026年5月15日（金）までにメール記載の専用URLよりアップロードください。 ・提出いただいた共同研究報告書は、先進軽金属材料国際研究機構共同研究報告（年報）を発行し、上記ホームページに掲載いたしますので、公表できる範囲において作成してください。 ・記載欄が不足する場合は，適宜ページを追加してください。 |  |  |  |  |  |