令和７年度　ILM共同利用・共同研究報告書

2026年　5月　4日

| 研究代表者 |  | 所属機関 | 北海道大学 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 職名 | 准教授 |  |  |
|  |  | 氏名 | 池田賢一 |  |  |
| 共同研究者 （対応者） |  | 所属機関 | 熊本大学 |  |  |
|  |  | 職名 | 准教授 |  |  |
|  |  | 氏名 | 北原弘基 |  |  |
| 研究課題 |  | 熱処理型アルミニウム合金の時効硬化挙動に及ぼす結晶方位の影響 |  |  |  |
| 共同研究テーマ ※該当するものに✓をつけてください。 |  | ☑全国共同利用・共同研究助成 □国際共同利用・共同研究助成 □共通試料提供・共同研究助成 □試料分析評価受託・共同研究助成 |  |  | ☑重点テーマ ☑輸送機器材料開発 □生体材料開発 □橋梁・建築用材料開発 □キンク強化 □自由テーマ |
| 使用設備名 （ILM保有のもの） |  |  |  |  |  |
| 配当額 | 旅費 （ 240,000 円） |  |  | 消耗品 （ 60,000 円） |  |
| 研究成果内容 ※「研究成果」、「展望」、「具体的な成果」について、簡潔に記述してください。 【主な研究成果】 熱処理型アルミニウム合金は，溶体化処理後に適切な条件での時効処理によって強化させることで，輸送機器用の構造材料等で使用されている。時効生成物の形成に関する研究はこれまで多く行われており，様々な知見が得られている。しかし，より詳細な時効析出メカニズムを明らかにするためには，結晶方位や結晶粒界の影響を考え，単結晶や粗大結晶粒を用いた研究が有効であると考えている。本研究では，熱処理型アルミニウム合金の単結晶試料作製手法を検討するとともに，時効析出に及ぼす結晶方位や結晶粒界の影響を解明するための評価手法を確立することも目指している。令和7年度は，以下の成果を得た。 アルミニウム合金単結晶育成手法の検討 導入したブリッジマン法による単結晶育成装置を用いて，Al-Mg-Si合金の単結晶化に着手した。現時点では，粗大結晶粒の作製には成功したが，単結晶化には成長速度やモールド形状の最適化が必要であることが明らかになった。 Al-Mg-Si合金一方向凝固材の時効硬化挙動のハイスループット評価 Al-Mg-Si合金の単結晶試料作製工程で生成した一方向凝固試料が凝固部位によって組成が異なる組成傾斜試料であることが確認できた。この一方向凝固試料を用いて時効硬化挙動の組成依存性を評価した。 【今後の展望】 粗大結晶粒試料を用いた同一粒界の局所力学挙動における時効熱処理依存性を評価することなど，熱処理型アルミニウム合金の時効析出に関する基礎的知見を得る研究を引き続き実施する。 【具体的な成果】 ●論文 (1) 池田賢一, 山瀬和葉, 三浦誠司ら:軽金属, 75, 130-136, (2025) ●学会発表 (1) 栂野駿介, 池田賢一, 滝沢聡, 三浦誠司ら：軽金属学会第148回春期大会，2025.5, (2) 池田賢一, 大谷友飛, 三浦誠司ら：日本金属学会 2025年度「高温材料の変形と破壊」研究会, 2025.9, (3) 白紙悠之, 竹内脩斗, 池田賢一, 三浦誠司：第34回新構造・機能制御と傾斜機能材料シンポジウム<FGMs2025>, 2025.10, (4) 白紙悠之, 竹内脩斗, 池田賢一, 三浦誠司：軽金属学会第149回秋期大会, 2025.11, (5) 栂野駿介, 池田賢一, 滝沢聡, 三浦誠司ら：軽金属学会第149回秋期大会, 2025.11, (6) 竹内脩斗, 白紙悠之, 池田賢一, 三浦誠司：一般社団法人軽金属学会 北海道支部講演会, 2025,12 ●国際会議発表 (1) Ken-ichi Ikeda, Takuya Hashimoto, Seiji Miura, The 20th International Conference on the Strength of Materials (ICSMA 20), 2025.6 ●受賞 (1) 竹内脩斗：支部学生最優秀講演賞, 一般社団法人軽金属学会 北海道支部, 2025.12 |  |  |  |  |  |
| 注意事項 ・成果報告書はこの様式を用いて作成し、2026年5月15日（金）までにメール記載の専用URLよりアップロードください。 ・提出いただいた共同研究報告書は、先進軽金属材料国際研究機構共同研究報告（年報）を発行し、上記ホームページに掲載いたしますので、公表できる範囲において作成してください。 ・記載欄が不足する場合は，適宜ページを追加してください。 |  |  |  |  |  |