令和７年度　ILM共同利用・共同研究報告書

2026年　4月　27日

| 研究代表者 |  | 所属機関 | 九州大学 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 職名 | 准教授 |  |  |
|  |  | 氏名 | 嶋田雄介 |  |  |
| 共同研究者 （対応者） |  | 所属機関 | 熊本大学 |  |  |
|  |  | 職名 | 准教授 |  |  |
|  |  | 氏名 | 白石貴久 |  |  |
| 研究課題 |  | Ti-Zr合金における熱的組織変化追跡 |  |  |  |
| 共同研究テーマ ※該当するものに✓をつけてください。 |  | ■全国共同利用・共同研究助成 □国際共同利用・共同研究助成 □共通試料提供・共同研究助成 □試料分析評価受託・共同研究助成 |  |  | □重点テーマ □輸送機器材料開発 □生体材料開発 □橋梁・建築用材料開発 □キンク強化 ■自由テーマ |
| 使用設備名 （ILM保有のもの） |  | 試料作製装置群 走査電子顕微鏡 |  |  |  |
| 配当額 | 旅費 （ 100,000 円） |  |  | 消耗品 （ 20,000 円） |  |
| 研究成果内容 ※「研究成果」、「展望」、「具体的な成果」について、簡潔に記述してください。 【主な研究成果】 本研究では、室温での延性が高いTi-Zr合金について、機能性の向上に寄与することが期待されるα相とβ相による微細なラメラー組織の形成機構について解明を行うものである。今年度の成果としては、まず手法の開発として、相変態温度より十分に高い約700℃において安定した像観察およびEBSD測定が可能な試料・観察条件を確立した。これにより、変態挙動をその場で方位情報とともに評価できる実験基盤を構築した。その結果、α単相となるように熱処理を施し作製したTi-Zr合金について、SEM内その場加熱観察を実施し、同一領域における相変態挙動を観察することに成功した。特に、数度の加熱実験によりこれまでは加熱前の表面起伏がその後の組織変化に影響することが見出されたため、研磨手法を改善することで平滑鏡面を作製することが有用であることがわかった。さらにその場EBSD解析により、二相に方位関係があることが示唆された。 【今後の展望】 初期組織についてα＋β混相あるいはβ単相組織などを作製することで、相変態挙動への影響を調査する。加えて、FIBにより薄膜試料を作製し、TEM内その場加熱観察へ展開する。ナノスケールでの核生成位置、相界面移動挙動、粒界近傍での変態挙動を直接観察することで、SEMスケール観察結果と統合し、多階層的に変態機構を解明する。 【具体的な成果】 ●学会発表 Ti-35Zr合金における徐冷処理による変調組織形成 白石貴久, 木口賢紀, 嶋田雄介, 飯久保智 第149回秋期大会 2025/11/8@横浜国立大学 。 |  |  |  |  |  |
| 注意事項 ・成果報告書はこの様式を用いて作成し、2026年5月15日（金）までにメール記載の専用URLよりアップロードください。 ・提出いただいた共同研究報告書は、先進軽金属材料国際研究機構共同研究報告（年報）を発行し、上記ホームページに掲載いたしますので、公表できる範囲において作成してください。 ・記載欄が不足する場合は，適宜ページを追加してください。 |  |  |  |  |  |