令和７年度　ILM共同利用・共同研究報告書

2026年　4月27日

| 研究代表者 |  | 所属機関 | 九州大学 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 職名 | 教授 |  |  |
|  |  | 氏名 | 齊藤敬高 |  |  |
| 共同研究者 （対応者） |  | 所属機関 | 富山大学 |  |  |
|  |  | 職名 | 教授 |  |  |
|  |  | 氏名 | 小野英樹 |  |  |
| 研究課題 |  | 固体AlおよびSiの溶融Sn及びに対する濡れ性評価 |  |  |  |
| 共同研究テーマ ※該当するものに✓をつけてください。 |  | ✓全国共同利用・共同研究助成 □国際共同利用・共同研究助成 □共通試料提供・共同研究助成 □試料分析評価受託・共同研究助成 |  |  | □重点テーマ □輸送機器材料開発 □生体材料開発 □橋梁・建築用材料開発 □キンク強化 □自由テーマ |
| 使用設備名 （ILM保有のもの） |  |  |  |  |  |
| 配当額 | 旅費 （ 180,000 円） |  |  | 消耗品 （ 20,000 円円） |  |
| 研究成果内容 ※「研究成果」、「展望」、「具体的な成果」について、簡潔に記述してください。 【主な研究成果】 600℃において溶融SnおよびBiに対する固体Siの濡れ性を、300℃において溶融SnおよびBiに対する固体Alの濡れ性を静滴法により評価した結果、いずれの組み合わせにおいても接触角が130°以上と明らかに濡れ性が悪いことがわかった。この結果から溶融Sn浴および溶融Bi浴中に固体AlおよびSiが晶出した際、固体粒子間に空隙架橋による引力が生じることにより、凝集が促進されSnおよびBi浴からの分離が容易となることが示唆された。 また，各組み合わせにおいて1時間の保持中では接触角はほぼ変化せず、濡れ性が悪いままであることがわかった。実験後に室温まで降温させた試料を確認すると凝固した融体試料は金属基板には付着しておらず、両者のSEM観察から各組み合わせにおける反応が確認されなかった。これは固体金属に対する溶融金属の濡れ性が1時間の間では安定的であることを示しており、前述の固体AlおよびSiの分離が容易である状況が安定的であることを明らかにした。 【今後の展望】 基板試料に純金属だけでなく、合金を用いることによりアップグレードリサイクルのプロセス効率の推算に資する接触角のデータの拡充を図る。具体的には溶融金属をSnからSn-Si-Al系合金に変更した場合での評価を計画している。 【具体的な成果】 アルミニウムのアップグレードリサイクルのための静滴法を用いた濡れ性評価 小川 真人，藤澤 知彌，松野 航太，墨田 岳大，齊藤 敬高，加藤 謙吾，小野 英樹 日本実験力学会 2025 年度年次講演会 2025 年 9 月 16 日 |  |  |  |  |  |
| 注意事項 ・成果報告書はこの様式を用いて作成し、2026年5月15日（金）までにメール記載の専用URLよりアップロードください。 ・提出いただいた共同研究報告書は、先進軽金属材料国際研究機構共同研究報告（年報）を発行し、上記ホームページに掲載いたしますので、公表できる範囲において作成してください。 ・記載欄が不足する場合は，適宜ページを追加してください。 |  |  |  |  |  |