令和７年度　ILM共同利用・共同研究報告書

2026年　5月　9日

| 研究代表者 |  | 所属機関 | 東北大学大学院 工学研究科 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 職名 | 准教授 |  |  |
|  |  | 氏名 | 上田 恭介 |  |  |
| 共同研究者 （対応者） |  | 所属機関 | 富山大学先進チタン国際研究センター |  |  |
|  |  | 職名 | 教授 |  |  |
|  |  | 氏名 | 石本 卓也 |  |  |
| 研究課題 |  | 生体内溶解性ガラスを用いたチタンの骨適合・抗菌化表面の創製 |  |  |  |
| 共同研究テーマ ※該当するものに✓をつけてください。 |  | ☑全国共同利用・共同研究助成 □国際共同利用・共同研究助成 □共通試料提供・共同研究助成 □試料分析評価受託・共同研究助成 |  |  | □重点テーマ □輸送機器材料開発 ☑生体材料開発 □橋梁・建築用材料開発 □キンク強化 □自由テーマ |
| 使用設備名 （ILM保有のもの） |  | 電子顕微鏡、ICP発光分光分析装置 |  |  |  |
| 配当額 | 旅費 （ 240,000 円） |  |  | 消耗品 （ 60,000 円） |  |
| 研究成果内容 ※「研究成果」、「展望」、「具体的な成果」について、簡潔に記述してください。 【主な研究成果】 チタンの骨適合性向上と抗菌性発現を両立する表面の創製を目指し、抗菌元素を添加したSiO2-CaO系生体溶解性ガラスのコーティングプロセスを確立するとともに、その溶解性および抗菌性を評価した。 ゾルゲル法とディップコーティング法を組み合わせることで、チタン基板表面に剥離のない緻密なガラス層（膜厚約1 μm）を形成することに成功した。 擬似体液浸漬試験の結果、本ガラス層は溶解性を示した。加えて、添加した抗菌元素イオンがガラス膜から放出され、その放出量は元素の添加量によって制御可能であることが示された。 大腸菌を用いたシェークフラスコ法による抗菌性評価では、イオン放出量の増加に伴い生菌数の減少が確認された。抗菌性の指標である抗菌活性値（R）は2.0以上となり、優れた抗菌性を発現することを明らかにした。 【今後の展望】 本研究により、抗菌元素の添加量と抗菌性の相関を明らかにすることができた。今後は、抗菌元素の過剰な放出が細胞毒性を誘発する懸念を考慮し、骨芽細胞や線維芽細胞を用いた細胞適合性評価を実施する計画である。これにより、抗菌性と安全性を高精度に両立する最適なコーティング条件の特定を目指す。 【具体的な成果】 ●解説 - 上田恭介、成島尚之、佐原亮二: “生体用セラミックスを用いたチタンの抗菌機能化表面処理,” バイオマテリアル, 43[2] (2025) 128–133. - 上田恭介、石本卓也: “年間レビュー: チタンおよびチタン合金,” 軽金属, 75[8] (2025) 387–390. ●学会発表 - 大津杏優、上田恭介、成島尚之: 「ゾルゲル・ディップ法によるTi上へのCu含有生体活性ガラスコーティング膜の作製とその抗菌性評価」, 日本金属学会 2025年秋期（第177回）講演大会, 北海道大学、札幌、2025年9月17日～19日（18日） - Jun Rey Sullano Lincuna, Kyosuke Ueda, Takayuki Narushima, “Cu- and Zn-doped 13-93B3 borate bioactive glass powders: Synthesis and evaluation of dissolution and antibacterial properties,” 日本金属学会 2026年春期（第178回）講演大会, 千葉工業大学新習志野キャンパス、千葉、2026年3月11日～13日（12日） - 関根宏太、上田恭介、成島尚之: 「ゾルゲル法によるAg,Ta共添加SiO2-CaO-P2O5系生体活性ガラス粉末の作製」, 日本金属学会 2026年春期（第178回）講演大会, 千葉工業大学新習志野キャンパス、千葉、2026年3月11日～13日（11日） ●招待講演 - 上田恭介: 「溶解性制御型生体活性ガラスコーティングによるチタンインプラントの抗菌機能化」, 第43回無機材料に関する最近の研究成果発表会－材料研究に新しい風を－, 住友会館, 東京、2026年1月27日, 招待講演 - 上田恭介: 「生体用セラミックスを用いた抗菌・抗ウイルス材料開発」, 日本材料学会 生体・医療材料部門委員会 第7回学生研究交流会, 長岡技術科学大学東京サテライトキャンパス, 2026年3月10日, 基調講演 |  |  |  |  |  |
| 注意事項 ・成果報告書はこの様式を用いて作成し、2026年5月15日（金）までにメール記載の専用URLよりアップロードください。 ・提出いただいた共同研究報告書は、先進軽金属材料国際研究機構共同研究報告（年報）を発行し、上記ホームページに掲載いたしますので、公表できる範囲において作成してください。 ・記載欄が不足する場合は，適宜ページを追加してください。 |  |  |  |  |  |