令和７年度　ILM共同利用・共同研究報告書

2026年　5月　11日

| 研究代表者 |  | 所属機関 | 防衛大学校 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 職名 | 教授 |  |  |
|  |  | 氏名 | 西田 政弘 |  |  |
| 共同研究者 （対応者） |  | 所属機関 | 熊本大学 |  |  |
|  |  | 職名 | 特任教授 |  |  |
|  |  | 氏名 | 堀田 善治 |  |  |
| 研究課題 |  | 高圧スライド加工を施したアルミニウム合金材のひずみ速度感受性 |  |  |  |
| 共同研究テーマ ※該当するものに✓をつけてください。 |  | ■全国共同利用・共同研究助成 □国際共同利用・共同研究助成 □共通試料提供・共同研究助成 □試料分析評価受託・共同研究助成 |  |  | □重点テーマ ■輸送機器材料開発 □生体材料開発 □橋梁・建築用材料開発 □キンク強化 □自由テーマ |
| 使用設備名 （ILM保有のもの） |  | 透過電子顕微鏡 (JEM2100F) |  |  |  |
| 配当額 | 旅費 （ 250,000 円） |  |  | 消耗品 （ 50,000 円） |  |
| 研究成果内容 ※「研究成果」、「展望」、「具体的な成果」について、簡潔に記述してください。 【主な研究成果】 6000系アルミニウム合金シート（厚さ1 mm のアルミニウム合金6061）に対して，高圧スライド加工（HPS加工）を施し，結晶粒微細化強化により，強度を向上させた材料を準備した．HPS加工においては，(a) 加工時のアンビル圧力（1 GPa）は一定とし，(b) スライド量（5 mm，10 mm，15 mmの3水準）を変化させた材料を準備した．高速で，引張試験が可能となるように，小型の試験片を作製し，ひずみ速度10-3 s-1の低速から，自動車の衝突に近い10+2 s-1のひずみ速度において，万能試験機および高速引張試験機を用いて，応力―ひずみ曲線を高精度で測定し，降伏応力，破断ひずみについて，ひずみ速度感受性を明らかにした．スライド量が多いほど，流動応力は増加し，破断ひずみが低下した．そして，スライド量が多いほど，ひずみ速度による流動応力の増加は観察されず，ほぼ同じ流動応力であった．破断ひずみはひずみ速度によってあまり低下しなかった． 材料の微細組織を，TEM観察したところ，スライド量15 mmでは，明確な微細化がみられ，応力上昇の結果と対応した．スライド量10 mmでは，当初予定ほど，微細化は進まなかったが，流動応力は明確に増加した．スライド量5 mmでは，微細化が進まず，流動応力が上昇していない場合があった． 【今後の展望】 高圧スライド加工したシートにおいて，シートの位置と流動応力および微細組織の関係を明らかにして，さらなる高強度化を目指す．また，これまでの市販のアルミニウム合金6061に対して，FeやCuを増やした6000系アルミニウム合金を用いて，強度および微細化の観点から，高圧スライド加工の効果を確かめる．昨年度までの結果に，幾つかの追加データを取得して，査読付きJournal論文への投稿を目指す． 【具体的な成果】 ●学会発表： 軽金属学会第150回春期大会（5/15～18，富山）で発表予定 西田政弘，永吉正明，瀧沢陽一，湯本学，堀田善治，「高圧スライド加工により結晶微細化 されたA6061アルミニウム合金板の超高速貫通挙動」 |  |  |  |  |  |
| 注意事項 ・成果報告書はこの様式を用いて作成し、2026年5月15日（金）までにメール記載の専用URLよりアップロードください。 ・提出いただいた共同研究報告書は、先進軽金属材料国際研究機構共同研究報告（年報）を発行し、上記ホームページに掲載いたしますので、公表できる範囲において作成してください。 ・記載欄が不足する場合は，適宜ページを追加してください。 |  |  |  |  |  |