令和７年度　ILM共同利用・共同研究報告書

2026年　4月　17日

| 研究代表者 |  | 所属機関 | 兵庫県公立大学法人 兵庫県立大学 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 職名 | 教授 |  |  |
|  |  | 氏名 | 永瀬丈嗣 |  |  |
| 共同研究者 （対応者） |  | 所属機関 | 国立大学法人 熊本大学 |  |  |
|  |  | 職名 | 教授 准教授 |  |  |
|  |  | 氏名 | 木口賢紀 白石貴久 |  |  |
| 研究課題 |  | 積層造形・溶浸法によるTi/MgおよびTi/Al複合材料の開発 |  |  |  |
| 共同研究テーマ ※該当するものに✓をつけてください。 |  | ✔全国共同利用・共同研究助成 □国際共同利用・共同研究助成 □共通試料提供・共同研究助成 □試料分析評価受託・共同研究助成 |  |  | □重点テーマ □輸送機器材料開発 □生体材料開発 □橋梁・建築用材料開発 □キンク強化 ✔自由テーマ |
| 使用設備名 （ILM保有のもの） |  |  |  |  |  |
| 配当額 | 旅費 （ 16 万円） |  |  | 消耗品 （ 4 万円） |  |
| 研究成果内容 ※「研究成果」、「展望」、「具体的な成果」について、簡潔に記述してください。 【主な研究成果】 Ti・Ti合金の積層造形・EBMの過程で副産物として生じるTi・Ti合金仮焼結体に、MgやAlなどの軽金属元素を溶浸させることで、固溶体相が主相となるTi/MgおよびTi/Al複合バルク材の作製が可能となる。本研究により、兵庫県立大学・姫路工学キャンパス（兵庫県姫路市）のFE-EPMA（ＪＥＯＬ JXA-8530FPlus）にTi/MgおよびTi/Al複合バルク材をセッティングし、その電子顕微鏡画像を熊本大学・黒髪キャンパス（熊本県熊本市）と富山県産業技術研究開発センター（富山県高岡市）にて同時遠隔観察が達成された。 【今後の展望】 研究成果の一部は、2026年5月の日本鋳造工学会全国講演大会にて予定である。今後は、富山県側の遠隔観察地点として、新たに富山大学先進アルミニウム国際研究センター（富山県高岡市）および富山大学・五福キャンパス（富山県富山市）を加え、兵庫県－熊本県－富山県をつなぐ電子顕微鏡遠隔観察を試みる。 【具体的な成果】 ●学会発表 1件 [1] 山田叡滉，永瀬丈嗣(申請者)，山口篤, 白石貴久(共同研究者・熊本大学), 木口賢紀(共同研究者・熊本大学), 山下満, 當代光陽, 西竜治, 市川聡, 日本金属学会・日本鉄鋼協会関西支部 材料物性談話会 2025年度 第2回研究会, 2026.01.14, 大阪大学吹田キャンパス, 吹田, 大阪, "Network Tele-MicroscopyによるTi-MgおよびTi-Al積層造形溶浸材の観察" |  |  |  |  |  |
| 注意事項 ・成果報告書はこの様式を用いて作成し、2026年5月15日（金）までにメール記載の専用URLよりアップロードください。 ・提出いただいた共同研究報告書は、先進軽金属材料国際研究機構共同研究報告（年報）を発行し、上記ホームページに掲載いたしますので、公表できる範囲において作成してください。 ・記載欄が不足する場合は，適宜ページを追加してください。 |  |  |  |  |  |