令和７年度　ILM共同利用・共同研究報告書

2026年5月15日

| 研究代表者 |  | 所属機関 | 名古屋工業大学 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 職名 | 准教授 |  |  |
|  |  | 氏名 | 奥村圭二 |  |  |
| 共同研究者 （対応者） |  | 所属機関 | 富山大学 |  |  |
|  |  | 職名 | 教授 |  |  |
|  |  | 氏名 | 小野英樹 |  |  |
| 研究課題 |  | 塩化アルミニウム吹込みによる溶融アルミニウムの脱マグネシウム |  |  |  |
| 共同研究テーマ ※該当するものに✓をつけてください。 |  | ☑全国共同利用・共同研究助成 □国際共同利用・共同研究助成 □共通試料提供・共同研究助成 □試料分析評価受託・共同研究助成 |  |  | □重点テーマ □輸送機器材料開発 □生体材料開発 □橋梁・建築用材料開発 □キンク強化 □自由テーマ |
| 使用設備名 （ILM保有のもの） |  |  |  |  |  |
| 配当額 | 旅費 （ 160,000 円） |  |  | 消耗品 （ 40,000 円） |  |
| 研究成果内容 ※「研究成果」、「展望」、「具体的な成果」について、簡潔に記述してください。 【主な研究成果】 マグネシウムを少量含む溶融アルミニウムに塩化アルミニウムガスを吹き込むことで脱マグネシウム挙動を調査し，以下の結果を得た． 1)塩化アルミニウムガスの吹込み流量が大きくなるに伴い，脱マグネシウム反応は促進された． 2)塩化アルミニウムガスの流量が0.066L/minの場合は，マグネシウム濃度は時間と共に直線的に減少し，塩化アルミニウムの供給律速と考えられた． 3)塩化アルミニウムガスの流量が0.132L/minと0.198L/minの場合は1次の速度式で説明でき，Mgの液側物質移動律速と考えられた． 【今後の展望】 塩化アルミニウムガスの吹込みによる溶融アルミニウムからの脱マグネシウムのメカニズムを速度論的に詳細に検討して，反応モデルを構築することにより，装置設計の指針を得ることが可能になると考えられる． 【具体的な成果】 ●学会発表 日本実験力学会2025年度年次講演会（2025.9.16）龍谷大学瀬田キャンパス |  |  |  |  |  |
| 注意事項 ・成果報告書はこの様式を用いて作成し、2026年5月15日（金）までにメール記載の専用URLよりアップロードください。 ・提出いただいた共同研究報告書は、先進軽金属材料国際研究機構共同研究報告（年報）を発行し、上記ホームページに掲載いたしますので、公表できる範囲において作成してください。 ・記載欄が不足する場合は，適宜ページを追加してください。 |  |  |  |  |  |