令和７年度　ILM共同利用・共同研究報告書

2026年　4月 17日

| 研究代表者 |  | 所属機関 | 九州大学大学院工学研究院 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 職名 | 准教授 |  |  |
|  |  | 氏名 | 佐藤 和久 |  |  |
| 共同研究者 （対応者） |  | 所属機関 | 富山大学先進アルミニウム国際研究センター |  |  |
|  |  | 職名 | 教授 |  |  |
|  |  | 氏名 | 石本 卓也 |  |  |
| 研究課題 |  | レーザ照射による超急冷下で形成される生体用合金の構造物性解明 |  |  |  |
| 共同研究テーマ ※該当するものに✓をつけてください。 |  | ☑全国共同利用・共同研究助成 □国際共同利用・共同研究助成 □共通試料提供・共同研究助成 □試料分析評価受託・共同研究助成 |  |  | □重点テーマ □輸送機器材料開発 ☑生体材料開発 □橋梁・建築用材料開発 □キンク強化 □自由テーマ |
| 使用設備名 （ILM保有のもの） |  | 電子顕微鏡、力学試験機、腐食試験装置 |  |  |  |
| 配当額 | 旅費 （ 240,000 円） |  |  | 消耗品 （ 60,000 円） |  |
| 研究成果内容 ※「研究成果」、「展望」、「具体的な成果」について、簡潔に記述してください。 【主な研究成果】 Ti-15Fe合金を用いて、凝固に伴う溶質偏析を活用したtrimodal微細構造形成について検討した。as-cast材を時効することにより、Fe濃度が異なる3相が形成された。高Fe濃度では(β+B2)相が、低Fe濃度では(β+α)相が、中間領域ではβ単相が生成した。偏析に起因する微細組織は、機械的性質の異なるドメインネットワークを形成し、ひずみ分割を促進し、ヘテロ変形誘起(HDI)強化を促進した。本合金は、均質化処理した合金と比較して、降伏強度が200 MPa以上、破壊ひずみがほぼ2倍に同時に増加した。硬質B2相含有領域は、均一に分布すると脆性を伴うことが多いが、柔軟なβマトリックス内に空間的に閉じ込められることでプラスに作用し、機械強度特性が維持された。本手法は、製造プロセスの簡素化とエネルギー消費削減とともに、従来は欠陥と考えられてきた凝固偏析を能動的なプロセスパラメータとして活用する点が特徴である。 【今後の展望】 本研究結果をもとにして、レーザー粉末床溶融結合法を用いたtrimodal微細構造形成と力学特性発現に取り組み、高機能化への指針を提案する。 【具体的な成果】 β型Ti合金の固溶強化におけるFeの特異な強化挙動 藤村 彩和, 石本 卓也, 佐藤 和久, 真中 智世 日本金属学会2025年秋期(第177回)講演大会 2025年9月18日 Age-hardening behavior of the BCC Ti-20Fe alloy Sayori Fujimura, Takuya Ishimoto, Kazuhisa Sato, Masato Fukushima, Takayoshi Ishimoto, Tomoyo Manaka 19th International Conference on the Physical Properties and Application of Advanced Materials (ICPMAT) 析出相を利用したチタン合金の不均質組織形成と強度-延性バランス向上 吉田 理央, 真中 智世, 佐藤 和久, 石本 卓也 日本金属学会2025年秋期(第177回)講演大会 2025年9月17日 |  |  |  |  |  |
| 注意事項 ・成果報告書はこの様式を用いて作成し、2024年5月10日（金）までにメール記載の専用URLよりアップロードください。 ・提出いただいた共同研究報告書は、先進軽金属材料国際研究機構共同研究報告（年報）を発行し、上記ホームページに掲載いたしますので、公表できる範囲において作成してください。 ・記載欄が不足する場合は，適宜ページを追加してください。 |  |  |  |  |  |