令和６年度　ILM共同利用・共同研究報告書

2025年5月16日

| 研究代表者 |  | 所属機関 | 東京工業大学（東京科学大学） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 職名 | 准教授 |  |  |
|  |  | 氏名 | 安井 伸太郎 |  |  |
| 共同研究者 （対応者） |  | 所属機関 | 熊本大学先進軽金属材料国際研究機構 |  |  |
|  |  | 職名 | 教授 |  |  |
|  |  | 氏名 | 木口 賢紀 |  |  |
| 研究課題 |  | 新規Ti系ハイエントロピー合金の作製 |  |  |  |
| 共同研究テーマ ※該当するものに✓をつけてください。 |  | ☑全国共同利用・共同研究助成 □国際共同利用・共同研究助成 □共通試料提供・共同研究助成 □試料分析評価受託・共同研究助成 |  |  | □重点テーマ □輸送機器材料開発 □生体材料開発 □橋梁・建築用材料開発 □キンク強化 ☑自由テーマ |
| 使用設備名 （ILM保有のもの） |  | 透過型電子顕微鏡 |  |  |  |
| 配当額 | 旅費 （ 160,000 円） |  |  | 消耗品 （ 40,000 円） |  |
| 研究成果内容 ※「研究成果」、「展望」、「具体的な成果」について、簡潔に記述してください。 【研究成果】 Ｔｉを基材とする合金は、低密度、高機械強度、高温耐酸化性、耐腐食性、耐摩耗性等の多岐にわたる物性を有していることから様々な用途で商品化されている。現在商品化されているＴｉ合金はTNM (Ti43.5Al4Nb2Mo0.1B)、4822(Ti48Al2Cr2Mo)、Ti6Al4Vが知られているが、これらの材料系を軸としてハイエントロピー合金を作製することで、それぞれの特性の協奏や新たなるファンクションを得る事を目的とした。 ＢＣＣ相ハイエントロピー合金を得るために、Ti-Al-V-Nb-Ta-Cr-MoのＴｉプラス6種の金属で構成される合金を以下の方法にて作製した。添加する6種の金属のうち1つだけ除いた合金を併せて合成することで、各金属がどのような性能に関与しているか調査を行った。 作製したハイエントロピー合金は以下の通りである。 ・ 特定の重量比を混合した出発合金をアークメルトにて融解、インゴットを作製した ・ 作製したインゴットを切り出し一部高温処理することで、as-castおよび高温処理品とした HEAを得るため、いわゆる単相を得るための条件を追求したところ、Nbの含有量が非常に重要である事が分かった。Nb-freeのTi-Al-V- Ta-Cr-Mo合金においてBCC単相を得ることが出来た。 【今後の展望】 合成した種々サンプルの物性を調査して、HEAの特異な特性を有するかどうか確認する。 【具体的な成果】 該当なし |  |  |  |  |  |
| 注意事項 ・成果報告書はこの様式を用いて作成し、2025年5月16日（金）までにメール記載の専用URLよりアップロードください。 ・提出いただいた共同研究報告書は、先進軽金属材料国際研究機構共同研究報告（年報）を発行し、上記ホームページに掲載いたしますので、公表できる範囲において作成してください。 ・記載欄が不足する場合は，適宜ページを追加してください。 |  |  |  |  |  |